2. Тема проекта: AP08957682 «Синтез композиционных материалов на основе карбида бора в режиме твердопламенного горения»

Актуальность: Широкое применение композиционных керамических на основе карбида бора в промышленности и технике, в основном, сдерживается из-за отсутствия доступных и энергосберегающих технологий их изготовления. Главным препятствием на пути внедрения таких материалов является их высокая себестоимость.

Развитие современной науки и техники тесносвязано с разработкой и получением новых материалов, улучшением их свойств, снижением стоимости их промышленного производства, возможности их многократной утилизации и регенерации,особенно в условиях истощения невозобновляемых источников сырья, в частности борсодержащего сырья.Поэтому с материаловедческими задачами тесно связаны проблемы разработки ресурсосберегающих процессов комплексной переработки минерального сырья, позволяющие получать целевой продукт или промпродукт в одну-две технологические операции. При этом важнейшая задача - сокращение или замена сложных, энергоемких, экологически опасных процессов пиро- и гидрометаллургии при обработке минерального сырья. Этой задаче в полной мере отвечает нетрадиционный метод СВ-синтеза перспективных материалов, отличающийся простотой оборудования и малыми энергозатратами. СВС является разновидностью горения и основан на использовании экзотермических реакций для прямого синтеза соединений и материалов. В настоящее время СВС сформировался как крупное технологическое направление, способное решать комплекс задач по получению химических продуктов заданного состава.

Практические аспекты настоящего проекта, главным образом, связаны с разработкой как в плане экологии и безотходности производств, так и возможности управления процессом получения новых материалов на основекарбида бора с заданным комплексом свойств. Перспективность исследований связана с прямым получением методом СВС (в одну технологическую стадию) материалов с заданными свойствами. Изменяя условия горения (СВС) с помощью различных физико-химических и технологических параметров, можно решать задачи по регулированию состава, структуры и свойств получаемых материалов.

Актуальностью данной работы является paзpaботкa экономичecки выгодного cпоcоба получeния композиционных материалов на основе карбида бора с заданным комплексом свойств с использованием боратовой руды Индерского месторождения РК перспективным методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС).

Цель работы: изучение основных технологических параметров процесса СВС- композиционных материалов на основе карбида борав сочетании с высокотемпературными оксидами алюминия и магния.

Ожидаемые результаты:

- будут разработаны научные основы и методологические принципы технологии получения композиционных материалов на основе карбида бора c использованием минерального сырья РК перспективным методом СВС.

-будут установлены оптимальные исходные составы и условия образования высокотемпературных фаз при СВ-синтезе.

- будут исследованы макрокинетические характеристики процесса СВС и влияние на них различных параметров (начальной и максимальной температурысинтеза, среды проведения синтеза, состава исходных компонентов, времени предварительной механоактивации и др.).

- будет определена возможность формирования при СВ-синтезе наноразмерных образований в структуре полученных композитов.

-будут определены физико-механические и электрофизическиепараметры полученных композиционных материалов: огнеупорность, механическая прочность, пористость,удельное электросопротивление и др.

- будут получены многокомпонентные огнеупорные композиционные материалыширокого назначенияна основе карбида борав сочетании с высокотемпературными оксидами алюминия и магния.

Достигнутые результаты:

1 Проведены термодинамические расчеты адиабатических температур и фазовый состав самораспространяющегося высокотемпературного синтеза  для систем В2О3–Al–С, Mg-B2O3-C (где, В2О3 в составе боратовой руды; С - графит) с помощью программы FactStage.

2 Разработаны оптимальные режимы СВС (температура, среда синтеза, давление в реакторе и др.) и составов исходной шихты системы на основе минерального сырья для получения композиционных материалов на основе карбида бора.

3 Исследованы закономерности горения систем В2О3–Al–С, Mg-B2O3-C (где, В2О3 в составе боратовой руды; С - графит) в зависимости от состава шихты и условий проведения СВ-синтеза.

4 Установлено влияние исходного состава шихты, начальной температуры СВС, температуры горения, давления в реакторе инертного газа и времени предварительной механической активации для наибольшего выхода карбида бора в продуктах СВС;

5 Показана возможность использования боратовой руды Индерского месторождения РК для СВ-синтеза композиционных материалов на основе карбида бора в режиме твердопламенного горения.

Члены исследовательской группы:

1) Абдулкаримова Р.Г., внс, д.х.н., руководитель проекта. Author ID в Scopus – 6504825354,  Researcher ID Web of Science – N-3361-2013, ORCID – https://orcid.org/0000-0003-4776-174Х. Индекс Хирша – 3.

2) Сейдуалиева А.Ж., нс, PhD докторант, ответ. исполнитель. ORCID – https://orcid.org/0000-0001-7184-5981.

3) Баткал А.Н., мнс, магистр. ORCID – https://orcid.org/0000-0002-2271-6953.

Список публикаций по проекту

1. Абдулкаримова Р.Г., Сейдуалиева А.Ж., Юсел О., Баткал А.Н. Термодинамический анализ получения СВС-композиционных материалов на основе карбида бора // Горение и плазмохимия. – 2021. – Т.19, №3. – P.181-185 (КОКСОН).

Подана 1 статья и находится на рецензии:

1 Abdulkarimova R.G., Seidualiyeva A.J., Fomenko S.M., Tolendiuly S. Obtaining composite materials based on boron carbide by self-propagating high temperature synthesis // Solid State Sciences (CiteScore by Scopus – 66).