4. Тема проекта: АР08956575 «Исследование взаимосвязи физико-химических свойств никельсодержащих композитов с их активностью в процессе сжигание природного газа для получения тепла»

Актуальность: Казахстан является одним из ведущих страны в области сельского хозяйства, обладающим огромным аграрным потенциалом. Однако, многие части тепличного комплекса импортируются из зарубежа, из-за отсутствия собственного производства конструкции и оборудовании, а также климата (западный и восточный Казахстан). По программе «Жылыжай» через Фонд финансовой поддержки были построены более 250 теплиц за послдений 8 лет. Отдельно можно отметить проблему выше указанных теплицах, поскольку возможны непредвиденные отключения электричества, что грозит полной потерей урожая. Поэтому обеспечение урожая влагой и тепла, а также с диоксидом углерода в нашей Республике на сегодняшний день актуально. Диоксида углерода и воды с каталитическим путем можно получить из природного газа – метана, которые имеющие в газовых месторождениях Кумколь, Карачаганак и угольных пластах Карагандинского бассейна, а также в составе природных и попутных газов нефти. Исследование окислительно-восстановительных характеристик модифицированных никельсодержащих катализаторов в процессе беспламенного сжигания метана до целевых продуктов (Н2О и СО2) с выделением тепла (ΔН = 802 кДж/моль) являются наиболее экономически и экологически эффективным для подкормки растений, а также для хранения овощей и фруктов.

На сегодняшний день в овощеводческих и цветоводческих хозяйствах Казахстана остро стоит вопрос об осуществлении подкормки растений углекислым газом. Процесс глубокого окисления метана очень важен в промышленности, так как, он непосредственно применяется для очистки выбросных газов большого спектра промышленных предприятий, транспортных средств, каталитических теплогенераторов. Процесс - беспламенное каталитическое сжигание в спецгорелках природного газа до СО2 и Н2О с выделением тепла (ΔН = -890,2 кДж/моль) одной из наиболее интенсивно развивающихся направлений современного фундаментального и прикладного катализа

Целью проекта: установление взаимосвязи физико-химических свойств (окислительно-восстановительные, текстурные и др.) никельсодержащих композитов с их активностью в процессе сжигания природного газа для получения тепла.

Ожидаемые результаты:

- будет синтезирован новый нанофазный никельсодержащий композитдля глубокого окисления метана с целью получения тепла.

- будет исследовано влияние предварительной температурной обработки, модифицирующих добавок (Cr, Ce и др) и метода синтеза (метод капиллярной пропитки, «solutioncombation») на эффективность работы никельсодержащего композита.

- будут установлены взаимосвязи текстурных, морфологических, окислительно-восстановительных характеристик катализатора с его активностью и определены возможности усовершенствования эффективности катализаторов сжигания природного газа для получения тепла.

Достигнутые результаты: Приготовлены и разработаны никельсодержащие катализаторы, модифицированные металлами переменной валентности (Cr, Ce и др.) и проведены сравнительные испытания в процессе каталитического беспламенного сжигания метана для получения тепла. Исследовано влияние содержания церия на активность 3%NiO/γ-Al2O3 катализатора в реакции глубокого окисления метана. Изучено влияние содержания церия на активность 3%NiO/γ-Al2O3 катализатора в реакции глубокого окисления метана. Определено, что в процессе глубокого окисления метана на оптимальном 3мас.%NiO-2мас.%СеО2/γ-Al2O3 катализаторе при эффективных условиях (W = 2000ч-1, CH4:O2:N2 = 2,5:19,5:78,0 %, Т=4000С) идет максимальная конверсия метана 30,0 %.

Исследовано влияние методов приготовления (метод капиллярной и глубокой пропитки, а также “solutioncombustion”) и предварительной сушки и прокалки на активность катализатора 3мас.%NiO-2мас.%СеО2/γ-Al2O3 в реакции глубокого окисления метана. Показано, что на активность катализатора влияет температура термообработки и способ его приготовления. Катализатор приготовленный методом капиллярной пропитки просушенный при 3000С и прокаленный при 5000С приводит к повышению конверсии метана при низких температурах реакции. На эффективном 3мас.%NiO-2мас.%СеО2/γ-Al2O3 катализаторе конверсия метана при 5500С составляет 99,0%.

Изучение окислительно-восстановительных характеристик биметаллических никель-церий содержащих катализаторов показало, что с введением в состав 3%NiO/γ-Al2O3оксида церия привело к снижению температуры максимума пика, относящегося к восстановлению NiAl2O4 и CeAlO3. Методом ТПО-О2 установлены, что в спектре наблюдается активные фазы оксидов никеля и церия.

Комплексом физико-химических методов исследования установлено, что повышение эффективности биметаллического катализатора, приготовленного методом SC в реакции глубокого окисления метана связано с появлением активного кислорода в интервале температур 150-350оСи увеличением дисперсности активных фаз катализатора, которые равномерно распределяются на поверхности носителя, что подтверждаются методами ТПВ и СЭМ. Методом РФА на катализаторе, приготовленном методом “solutioncombustion” обнаружена большая интенсивность пиков для оксида церия и никеля по сравнению с другими катализаторами. Также было рассчитано значение выделенного тепла. Определено, что значение тепла равна ∆H = -890,2 кДж/моль.

Члены исследовательской группы:

Мылтыкбаева Л.К., снс, PhD., руководитель проекта. Author ID в Scopus – 56770171400, Researcher ID Web of Science – N-9935-2017, ORCID – https://orcid.org/0000-0002-0322-0135. Индекс Хирша – 4.

Список публикаций и патентов по проекту

1. Л.К. Мылтыкбаева, К. Досумов, Г.Е. Ергазиева, М.М. Тельбаева, Ә.Ж. Жанатова, Н.А. Асанов, Н. Макаева, Ж. Шаймерден. Метанның конверсия-сына қолданылатын катализаторлар // Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық универ-ситетінің Хабаршысы. Химия. География. Экология сериясы. – 2021. – №1 (134). – С. 44-59.

Подана 1 статья и находится на рецензии:

1. Myltykbayeva L.K., Dossumov K., Yergaziyeva G.Y., Zhaksylyk N.S., Kalmuratova B.M., Kelesbai Sh.K. Deep oxidation of methane on mono-  and bimetallic nickel-cerium - containing catalysts // Chemical Engineering Communications (CiteScore by Scopus  – 62).